Zakres prac wykonywanych w Laboratorium

Metalograficznym

| L.p. | Wykaz badań | Wykaz wyposażenia do badań | Wykaz instrukcji, norm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Badanie własności mechanicznych Badanie twardości -metodą Brinella -metodą Vickersa -metodą Rockwella | Twardościomierz HPO- 250 Twardościomierz Rockwella PW106 Twardościomierz Rockwella KP15002 | Instrukcja QS 4.10-01-04 Badania własności mechanicznych Norma: PN - EN ISO 6506-1 Wyd. 2008 Pomiar twardości sposobem Brinella Norma: PN-EN ISO 6507-1 Wyd.2007 Pomiar twardości sposobem Vickersa Norma: PN-EN ISO 6508-1 Wyd.2007 Pomiar twardości sposobem Rockwella |
| 1.2 | Badanie własności mechanicznych: Próba rozciągania | Maszyna wytrzymałościowa ZD40 | Instrukcja QS 4.10-01-04 Badania własności mechanicznych Norma: PN-EN 10002-1 Wyd.2004 Próba rozciągania |
| 1.3 | Badanie własności mechanicznych: Próba udarności -w temperaturach otoczenia -w temperaturach obniżonych | Młot udarowy VEB Leipzig | Instrukcja QS 4.10-01-04 Badania własności mechanicznych Norma: PN-EN 10045-1 Próba udarności sposobem Charpyego |
| 2. | Badanie metalograficzne | Mikroskopy metalograficzne: Reichert- Jung MeF 3 Olympus PME3 | Instrukcja QS 4.10-01-01 Badania metalograficzne Norma: PN-66/H-04505 Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych |
| 3. | Badanie makroskopowe -głębokie trawienie -przebieg włókien | Dygestorium chemiczne | Instrukcja QS 4.10-01-02 Badania makroskopowe Norma: PN-57/H-04501 Badanie makrostruktury stali Próba głębokiego trawienia. |
| 4. | Badanie hartowności | Urządzenie do badań metodą Jominy’ego | Instrukcja QS 4.10-01-05 Badania hartowności Norma: PN-EN ISO 642:2002 Badanie hartowności metodą oziębiania od czoła. |
| 5 | Badanie składu chemicznego -analiza składu stali: niskostopowych, narzędziowych -analiza węgla i siarki | Urządzenia: SPECTROLAB LECO CS 244 | Instrukcja QS 4.10-01-03 Badania spektrometryczne |
| 6 | Pomiar wielkości geometrycznych | Urządzenie: Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ECLIPSE 550 firmy ZEISS Współrzędnościowa maszyna pomiarowa MITUTOYO EURO-C 574 |  |

Opracował: Czesław Niemiec	Zatwierdził: Stanisław Mendroch